Plan de toilette Dejuna en matériau minéral VARICOR® lié de résine copolymère (conforme à la norme ISO 19712), matériau homogène, coloré dans la masse, non poreux, sans traitement de surface comme le gel-coat ou l’émail, largement résistant aux désinfectants (des surfaces et des mains) et produits chimiques d’utilisation courante, résistant à la brûlure de cigarettes. Les décors blancs unis standard (arktis, blanc alpin) ont une bonne efficacité antibactérienne ; en option et sur demande pour les autres décors. Disponible également avec des propriétés antivirales selon formulation spécifique (en option).

Plan simple vasque sur-mesure moulé en une seule pièce, plan multi-vasques composé de plusieurs modules simples collés entre eux sans joints perceptibles et prêt à l’utilisation. Epaisseur du matériau 12 mm, avec vasque rectangulaire en débord, sans trop-plein, percement pour robinetterie à préciser à la commande. Largeurs 550/260 mm, avec retombée avant de 50 mm, dosseret à congé de 10 mm. Autoportant, goujons et chevilles fournis. Options supplémentaires disponibles.

Disponible également en version asymétrique, droite ou gauche.

Dejuna est adapté aux personnes à mobilité réduite et est conforme au marquage CE selon la

norme DIN EN 14688.

Dimensions intérieures de la vasque :	440 x 390 x 95 mm (L x l x h)

Largeur (à l’avant de la vasque/sur les plages) :	550/260 mm

Epaisseur du matériau :	12 mm

Retombée avant :	H = 50 mm

Dosseret à congé :	H = 10 mm

Longueur Plan simple :	600 – 2500 mm

Longuer de la version asymétique :	600 – 1550 mm

Longueur Plan multiple :	à partir de 1350 mm

Fixations préconisées :			Goujons et chevilles fournis

pour une installation en niche, équerre de 180 mm

à prévoir sur la largeur

Accessoires (en option) :		• Ecoulement libre avec capot de bonde en VARICOR®

(pour les vasques sans trop-plein)

• Equerre de 180 mm si installation en niche

Options supplémentaires :		• Retombée latérale droite ou gauche (collée sans joints visibles)

• Découpe porte-serviettes à droite ou à gauche

200 x 100 mm

Modèle :				Dejuna

Distribution par :	VARICOR SAS	Site de production +

Siège Commercial	Commercial Grand-Est

ZA du Bois Gasseau	30 Rue de la Scierie

CS 40252 SAMOREAU

77215 AVON CEDEX	67130 WISCHES

Tél. : +33 (0) 1 77 48 53 50	Tél. : +33 (3) 88 47 55 20

Mail : contact@varicor.com	Mail : wisches@varicor.com

www.varicor.com