# Ablagewaschtisch Modell Quebec-P

aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff VARICOR® (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/Hände-desinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH – Verbund für angewandte Hygiene e.V.) und gebräuchlichen Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigaretten-glut, Standard-Uniweißtöne (arktis, weiß-alpin) wirken antibakteriell; antibakterielle Eigen-schaften bei anderen Dekoren optional. Optional auch mit antiviralen Eigenschaften lieferbar.

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit seitlichen Ablageflächen, bauseits bearbeitbar, mit rechteckigem Becken mit Schlitzablauf, als Standard ohne Überlauf, alternativ mit externem Überlauf möglich, Hahnlochbohrung optional, mit angeformtem Wandanschlussprofil mit Hohlkehle, mit angeformter Frontblende, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

Quebec-P entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Beckeninnenmaß (L x B x H): 		540 x 330 x 82 mm

Tiefe: 					500 mm

Materialstärke:			12 mm

Frontblende: 				H = 150 mm

Wischleiste mit Hohlkehle: 		H = 5 mm

Länge Einzelwaschtisch: 		600 – 2.500 mm

Länge Mehrfachwaschtisch: 		ab 1.200 mm

Befestigung: 				Stockschrauben

bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm
(optionales Zubehör)

Zubehör (optional):	• Wandauflagewinkel 180 mm

• Anschlussstück für Siphon im Lieferumfang enthalten

Zusatzausstattung:			• Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts

• Funktionsausschnitt (z. B. Handtuchhalter)

• Papierabwurfröhre (rund oder eckig) fugenlos integriert

Modell:				Quebec-P

Bezugsnachweis:			VARICOR GmbH

Waldstr. 33

76571 Gaggenau

Tel.: 07225/9739-0

www.varicor.com